中国建筑材料联合会

中国建筑防水协会

ICS 91.120.30

Q 17

中国建筑材料协会标准

T/CBMF XX—201X

T/CWA XX—201X

硅烷改性聚醚防水涂料

Silane modified polyether waterproof coating

征求意见稿

在提交反馈意见时，请将您知道的相关专利连同支持性文件一并附上。

（本稿完成日期：2020-10-12）

202×-××-××发布

202×-××-××实施

CBMF

发 布

前    言

- 本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

- 请注意本文件的某些内容可能涉及专利，本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

- 本文件由中国建筑材料联合会、中国建筑防水协会提出并归口。

- 本文件负责起草单位：。

- 本文件参加起草单位：。

- 本文件主要起草人：。

- 本文件主要审查人：。

硅烷改性聚醚防水涂料

  - 范围

本文件规定了硅烷改性聚醚防水涂料的术语和定义、标记、一般要求、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输与贮存。

本文件适用于建设工程防水用硅烷改性聚醚防水涂料。

  - 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件。不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 528 硫化橡胶或热塑性橡胶拉伸应力应变性能的测定

GB/T 529—2008 硫化橡胶或热塑性橡胶撕裂强度的测定（裤形、直角形和新月形试样）

GB/T 6750—2007色漆和清漆 密度的测定 比重瓶法

GB/T 8626—2007 建筑材料可燃性试验方法

GB/T 16422.2—2014  塑料 实验室光源暴露试验方法 第2部分：氙弧灯

GB/T 16777—2008  建筑防水涂料试验方法

GB/T 18446 色漆和清漆用漆基 异氰酸酯树脂中二异氰酸酯单体的测定

GB/T 19250—2013 聚氨酯防水涂料

GB/T 23446—2009 喷涂聚脲防水涂料

GB/T 30647—2014 涂料中有害元素总含量的测定

JC 1066—2008 建筑防水涂料中有害物质限量

JC/T 2435—2018 单组分聚脲防水涂料

  - 术语和定义

3.1

硅烷改性聚醚防水涂料 Silane modified polyether waterproof coating

由硅烷封端聚醚为基础聚合物，加入填料、助剂等制成的单组分防水涂料。

  - 标记

- 产品按下列顺序标记：产品名称、本标准编号。

示例：硅烷改性聚醚防水涂料标记为：

硅烷改性聚醚防水涂料 T/CBMF XX—201X/T/CWA ×××××

  - 技术要求

    - 外观

- 产品为均匀、无析出物的粘稠体，无凝胶、结块现象。

    - 物理力学性能

产品的物理力学性能应符合表1的规定。

- 物理力学性能

| 序号 | 项 目 |  | 技术指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 固体含量/% |  | ≥98 |
| 2 | 密度/（kg/m3） |  | 报告实测值 |
| 3 | 表干时间/h |  | ≤4 |
| 4 | 实干时间/h |  | ≤8 |
| 5 | 抗下垂性a | 外观 | 无褶皱 |
|  |  | 下垂长度/mm | ≤3.0 |
| 6 | 拉伸性能 | 拉伸强度/MPa | ≥1.0 |
|  |  | 断裂伸长率/% | ≥400 |
| 7 | 低温弯折性/℃ |  | -40℃，无裂纹 |
| 8 | 不透水性 |  | 0.3MPa，120min，不透水 |
| 9 | 加热伸缩率/% |  | -2.0~+1.0 |
| 10 | 粘结强度/MPa |  | ≥0.6 |
| 11 | 热处理 （80℃，14d） | 拉伸强度保持率/% | 80～150 |
|  |  | 断裂伸长率/% | ≥350 |
|  |  | 低温弯折性 | -40℃，无裂纹 |
| 12 | 碱处理 ［0.1%NaOH溶液+饱和Ca（OH）2溶液，7d］ | 拉伸强度保持率/% | 70～150 |
|  |  | 断裂伸长率/% | ≥400 |
|  |  | 低温弯折性 | -40℃，无裂纹 |
| 13 | 盐处理 （3%NaCl溶液，7d） | 拉伸强度保持率/% | 70～150 |
|  |  | 断裂伸长率/% | ≥400 |
|  |  | 低温弯折性 | -40℃，无裂纹 |
| 14 | 人工气候老化b | 外观 | 无起泡、裂纹、分层、粘结和孔洞 |
| 15 | 耐水性（23℃，14d） | 外观 | 无裂纹、分层、发粘、起泡和破碎 |
| 16 | 吸水率（23℃,7d）/% |  | ≤4.0 |
| 17 | 燃烧性能b |  | B2-E（点火15s，燃烧20s，Fs≤150mm， 无燃烧滴落物引燃滤纸） |
| a 仅立面使用产品测试。 b 仅外露产品测试。 |  |  |  |

    - 有害物质含量

产品的有害物质限量应符合表2的规定。

- 有害物质限量

| 序号 | 项 目 |  | 技术指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 挥发性有机物含量（VOC）/（g/L） |  | ≤30 |
| 2 | 苯/（mg/kg） |  | ≤20 |
| 3 | 甲苯+乙苯+二甲苯/（mg/kg） |  | ≤1000 |
| 4 | 游离甲苯二异氰酸酯（TDI）/（g/kg） |  | ≤0.1 |
| 5 | 游离六亚甲基二异氰酸酯（HDI）/（g/kg） |  | ≤0.1 |
| 6 | 游离二苯基甲烷二异氰酸酯（MDI）/（g/kg） |  | ≤0.1 |
| 8 | 总铅Pb/（mg/kg） |  | ≤20 |
| 9 | 可溶性重金属 /（mg/kg） | 镉Cd | ≤20 |
|  |  | 铬Cr | ≤20 |
|  |  | 汞Hg | ≤20 |

  - 试验方法

    - 标准试验条件

标准试验条件为：温度（23±2）℃，相对湿度（50±10）%。

    - 试件制备

      - 在涂膜试样制备前，试样及所用试验器具应在标准试验条件下放置至少24h。在标准试验条件下称取所需的试样量，保证最终涂膜厚度(1.5±0.2)mm。

将放置后的试样打开包装后，在外观合格的样品中取样，按产品生产企业要求进行制备，如无规定则不搅拌直接倒入模框中，模框不得翘曲且表面平滑，为便于脱模，涂覆前可用不与产品发生反应的脱模剂。将试样一次成膜至规定厚度(1.5±0.2)mm。制备后的涂膜在标准试验条件下养护96h，然后脱膜，涂膜翻面后置于有网格眼可透气的板架上，继续在标准试验条件下养护至168h。

      - 检查涂膜外观。从光滑平整、表面无气泡的涂膜上按照表3规定裁取试件。

- 试件的形状、尺寸及数量

| 序号 | 项 目 |  | 试件形状和尺寸 | 数量 个 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拉伸性能 |  | 符合GB/T 528规定的哑铃1型 | 5 |
| 2 | 低温弯折性 |  | 100mm×25mm | 3 |
| 3 | 不透水性 |  | 150mm×150mm | 3 |
| 4 | 加热伸缩率 |  | 300mm×30mm | 3 |
| 5 | 热处理 | 拉伸性能 | 120mm×30mm，处理后取出再裁取符合GB/T 528规定的哑铃1型 | 5 |
|  |  | 低温弯折性 | 100mm×25mm | 3 |
| 6 | 碱处理 | 拉伸性能 | 120mm×30mm，处理后取出再裁取符合GB/T 528规定的哑铃1型 | 5 |
|  |  | 低温弯折性 | 100mm×25mm | 3 |

- （续）

| 序号 | 项 目 |  | 试件形状和尺寸 | 数量 个 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 盐处理 | 拉伸性能 | 120mm×30mm，处理后取出再裁取符合GB/T 528规定的哑铃1型 | 5 |
|  |  | 低温弯折性 | 100mm×25mm | 3 |
| 8 | 人工气候老化 | 外观 | 100mm×100mm | 3 |
| 9 | 耐水性 |  | 100mm×100mm | 3 |
| 10 | 吸水率 |  | 100mm×100mm | 3 |
| 11 | 燃烧性能 |  | 250mm×90mm | 5 |

    - 外观

打开密封包装，立即目测有无析出物，然后搅拌涂料并再次目测有无凝胶、结块现象。

    - 固体含量

      - 试验步骤

取(10±1)g的试样，倒入已干燥称重的直径(65±5)mm的培养皿（m0）中刮平，立即称量（m1），然后在标准试验条件下放置24h。再放入到(120±2)℃烘箱中，恒温3h，取出放入干燥器中室温冷却2h，然后称重（m2）。

      - 结果计算

固体含量按式（1）计算：

(1)

式中：

X--------固体含量，%；

m0-------培养皿质量，单位为克（g）；

m1-------干燥前试样和培养皿质量，单位为克（g）；

m2-------干燥后试样和培养皿质量，单位为克（g）。

试验结果取两次平行试验的平均值，计算结果精确到0.1%。

    - 密度

按GB/T 6750进行试验。

    - 表干时间

按GB/T 16777—2008第16章进行试验。

    - 实干时间

按GB/T 16777—2008第16章进行试验。

    - 抗下垂性

按GB/T 2435-2018中7.28规定进行试验，涂膜厚度为(1.5±0.2)mm。

    - 拉伸性能

按GB/T 16777—2008第9章进行试验，试验速度为（500±50）mm/min。

    - 低温弯折性

按GB/T 16777—2008第14章进行试验。

    - 不透水性

按GB/T 16777—2008第15章进行试验，金属网孔径为（0.5±0.1）mm。

    - 加热伸缩率

按GB/T 16777—2008第12章进行试验。

    - 粘结强度

按GB/T 16777—2008第7章A法进行试验。在砂浆块成型面（70mm×70mm）上一次性涂抹产品，立即将另一块长宽高尺寸为40mm×40mm×10mm的砂浆块粘贴到成型面的上方中间位置，涂膜接触面尺寸为40mm×40mm，控制接触面涂膜的厚度约为0.5mm。待产品固化后且养护未到期前，在另一块砂浆块上方用高强度粘结剂将拉伸用夹具与砂浆块粘贴在一起。试件在标准条件下养护7d后进行试验。

    - 热处理

按GB/T 16777—2008中9.2.2进行试验，处理时间为14d。结果计算按GB/T 16777—2008中9.3进行。处理后的低温弯折性按6.10进行试验。

    - 碱处理

按GB/T 16777—2008中9.2.3进行试验，结果计算按GB/T 16777—2008中9.3进行。处理后的低温弯折性按6.10进行试验。

    - 盐处理

按GB/T 23446—2009中7.19进行试验，其中拉伸性能结果计算按GB/T 16777—2008中9.3进行。处理后的低温弯折性按6.10进行试验。

    - 人工气候老化

按GB/T 16422.2—2014进行试验，配置日光滤光器，在340nm处辐照度为（0.51±0.02）W/(m2•nm),黑标温度（65±3）℃或黑板温度（63±3）℃，试验箱温度（38±3）℃，相对湿度（50±10）%。光照同时每2h喷淋18min。累计的辐照强度需达到5040kJ/(m2•nm)。处理结束后取出试件，在标准试验条件下放置4h。目测观察试件外观。

    - 耐水性

在（23±2）℃水中浸泡14d后，取出观察试件外观。

    - 吸水率

在（23±2）℃水中浸泡7d，按GB/T 19250—2013中7.14进行试验。

    - 燃烧性能

按GB/T 8626—2007进行，采用垂直燃烧试验方法。

    - 有害物质限量

游离（TDI）、游离（HDI）、游离（MDI）按GB/T 18446的规定进行；总铅（Pb）含量按GB/T 30647—2014的规定进行；其余项目按JC 1066—2008中反应型防水涂料的规定进行试验。

  - 检验规则

    - 检验分类

      - 出厂检验

出厂检验项目包括：外观、固体含量、表干时间、实干时间、抗下垂性、拉伸强度、断裂伸长率、低温弯折性、不透水性。

      - 型式检验

型式检验项目包括5.1、5.2、5.3全部项目。在下列情况下进行型式检验：

a）新产品投产或产品定型鉴定时;

b）正常生产时，每年进行1次。其中人工气候老化，每2年进行1次；

c）原材料、工艺等发生较大变化，可能影响产品质量时；

d）出厂检验结果与上次型式检验结果有较大差异时；

e）产品停产6个月以上恢复生产时。

    - 组批

以同一类型5t为1批，不足5t亦可作为1批。

    - 抽样

在每批产品中随机取样5kg，分为2份，每份2.5kg，放入不与涂料发生反应的干燥密闭容器中，密封贮存。1份检验，1份备用。

    - 判定规则

      - 单项判定

        - 外观

抽取的样品外观符合标准规定时，判该项合格。

        - 物理力学性能

固体含量、拉伸强度、断裂伸长率、加热伸缩率、吸水率、粘结强度、处理后拉伸强度保持率、处理后断裂伸长率以其平均值达到标准规定的指标判为该项合格。

不透水性、低温弯折性项目以3个试件均达到标准规定判为该项合格。

表干时间、实干时间达到标准规定时判为该项合格。

        - 有害物质限量

有害物质限量达到标准规定时判为该项合格。

      - 总判定

外观、物理力学性能和有害物质限量均符合标准规定时，判定该批产品合格。

  - 标志、包装、运输和贮存

    - 标志

产品外包装上应包括：

a）生产厂名、地址；

b）产品名称；

c）商标；

d）产品标记；

e）产品净质量；

f）生产日期和批号；

g）运输和贮存注意事项；

h）使用说明以及安全使用事项；

i）贮存期。

    - 包装

产品用金属桶密闭包装。

    - 运输与贮存

运输与贮存时，不同类型、规格的产品应分别堆放，不应混杂。避免日晒雨淋，防止碰撞，防止接近火源，注意通风。贮存温度宜为10℃～40℃。

在正常贮存、运输条件下，贮存期自生产之日起不少于6个月。

_________________________________